СОВРЕМЕННЫЕ НЕФОРМОВАННЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФИРМЫ МаВР ДЛЯ ФУТЕРОВКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ

© Д-р техн. наук В. С. Владимиров, д-р физ.-мат. наук И. А. Карпухин, С. Е. Мойзис ЗАОНПКФМаВР

Создание новых огнеупорных эрозионно- и коррозионно-стойких материалов, устойчивых против высоких тепловых нагрузок и агрессивных сред, является одной из важнейших проблем, особенно актуальной в металлургии в связи с необходимостью повышения ресурса работы футеровок металлургических агрегатов и элементов их конструкций. ЗАО НПКФ МаВР для решения этой проблемы создало гамму новых неформованных огнеупорных и теплозащитных материалов, осуществляет их производство и поставку всем желающим потребителям.

Производятся следующие неформованные материалы:

сухие технологические смеси для получения тонких (0,5-2,5 мм) керамических СВС-покрытий с заданными эксплуатационными свойствами (более 15 составов);

СВС-мертели для «сварки» керамическим швом в монолит различных видов штучных огнеупорных изделий (более 5 видов);

сухие технологические смеси для формирования на рабочих поверхностях штучных изделий и огнеупорных бетонов толстостенных (4-10 мм) керамических обмазок (более 10 видов);

сухие технологические смеси для приготовления торкрет-масс и ремонтно-восстановительных растворов (более 5 видов);

сухие технологические смеси для приготовления методом «холодного» вспучивания огнеупорных легких (р -500-1200 кг/м3) и особо легких (200-500 кг/м3) ячеистых бетонов (более 15 видов);

сухие смеси и жидкие компоненты для получения металлофосфатных огнеупорных покрытий и обмазок (более 5 наименований);

сухие технологические смеси для приготовления клеевых составов и мастик для склейки теплозащитных пористых жесткоформованных и волокнистых материалов;

сухие технологические смеси для приготовления покрытий, обмазок, бетонов и антипригарных красок для алюминиевых производств.

Использование перечисленных неформованных материалов позволяет:

формировать на рабочих поверхностях ряда широко используемых алюмосиликатных, высокоглиноземистых, динасовых, периклазошпинелидных и других штучных огнеупоров, алюмосиликатных и высокоглиноземистых бетонов, муллитокремнеземистых и корундовых волокнистых материалов защитно-упрочняющие покрытия и обмазки с заданными эксплуатационными свойствами;

соединять в монолит за счет использования мертелей специально подобранных составов (СВС-кладочных растворов) штучные алюмосиликатные, высокоглиноземистые, динасовые и периклазошпинелидные огнеупоры, причем образовавшийся в области швов оксидно-керамический материал по сравнению с остальной кладкой существенно более прочный, эрозионно- и корро-зионностойкий;

проводить экстренные и плановые ремонтные и ре-монтно-восстановительные работы футеровок элементов конструкций металлургических агрегатов;

формовать на месте проведения футеровочных или ремонтных работ с помощью литьевой технологии из технологических смесей для приготовления легких и особо легких огнеупорных ячеистых бетонов все необходимые теплозащитные элементы конструкции металлургических агрегатов.

Разработанные неформованные огнеупорные материалы успешно апробированы и доказали свою высокую эффективность в реальных условиях эксплуатации более чем на 20 металлургических (ОАО «Металлургический завод «Электросталь», ОАО НТМК, ОАО «Металлургический завод им. А, К. Серова», ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», ЗАО «Ступинская металлургическая компания», ОАО «Воронежский металлургический завод», ОАО «Горь-ковский металлургический завод», ЗАО «Алтайский алюминиевый завод», ЗАО ЗАЛ, АОЗТ «Русский металл») и машиностроительных (ОАО ГАЗ, ОАО «Кировский завод», ОАО «Ижорский завод», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Завод им. Воровского» и других предприятиях. Некоторые материалы (СВС-мертели, сухие смеси для получения покрытий, обмазок и ремонтно-восстановительных составов) уже достаточно широко используются на предприятиях черной и цветной металлургии при эксплуатации металлургических агрегатов и проведении фу-теровочных и обмуровочных работ.

На указанных предприятиях неформованные огнеупорные и теплозащитные материалы фирмы МаВРбыли эффективно использованы для выполнения и восста-

новления при ремонтах футеровок следующих металлургических агрегатов или элементов их конструкций:

металлургических печей - мартеновских, дуговых сталеплавильных, индукционных для выплавки чугуна и цветных металлов, отражательных для выплавки цветных металлов, вагранок, установок печь-ковш для выплавки стали;

ковшей - сталеразливочных, промежуточных для разливки стали, для разливки чугуна, малых заливочных для конвейерной заливки чугуна в формы, разливочных, вакуумных и заливочных для расплавленного алюминия и его сплавов и др.;

желобов - сливных, переливных и транспортных для стали, алюминия и его сплавов;

прибыльных надставок и проливных чаш для разливки жаростойких сплавов, стали и чугуна в изложницы;

методических нагревательных печей прокатного производства;

металлических форм, изложниц, кокилей и трубопроводов для разливки алюминия и его сплавов.

В настоящее время ведутся работы по расширению номенклатуры выпускаемых материалов, а также созданию новых видов огнеупорных композиционных бетонов, обмазок, торкрет-масс и антипригарных красок.