ВЫСОКОПОРИСТЫЙ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

© Д-р физ.-мат. наук И. А. Карпухин, д-р техн. наук В. С. Владимиров, С. Е. Мойзис

ЗАОНПКФМаВР

Ддаулучшения эксплуатационных характеристик тепло-защитных и огнеупорных материалов, используемых в «еталлургии, в их состав довольно часто вводят различ-ни« углеродные соединения в виде порошков сажи, графита, кокса или в виде углеродсодержащих связок, ко-njue в процессе длительного высокотемпературного |4жига (технология реакционного спекания) подвергается коксованию. Как правило, введение углерода в шихту огнеупора способствует повышению его термо-стойкости, коррозионной устойчивости и износостойкости, Однако наряду с положительными качествами угле-Идсодержащие огнеупорные материалы обладают одним существенным недостатком. При эксплуатации матерела в высокотемпературных окислительных средах, i качестве которых могут выступать не только воздух, кисмрод, но и С0г, СО и пары воды, он может подвергаться выгоранию углерода в поверхностных слоях.

По степени окисляемости все углеродсодержащие материалы подразделяются на три группы: полностью ып.рающие (кокс), полугорючие (графитсодержащие |гнеупоры) и негорючие (содержащие в своем составе углерод в связанном виде - карбиды). Среди соединений этого класса наиболее широкое распространение име»т карбиды кремния Si С, бора В^С, титана TiC и ряд других. В настоящее время в металлургии, особенно в муфельных печах, рекуператорах и других теплонапря-иенных узлах высокотемпературных тепловых агрега-41, используются карбидкремниевые высокоплотные •гнеупоры с содержанием карбидной фазы > 90 мае. % (иш.смзанные SiC-огнеупоры).

I представленной работе рассматривается новый

акционной системы, что обеспечивается увеличением длительности и температуры обжига.

Теплофизические характеристики легких пористых (пористость от 50 до 90 об. %) огнеупоров определяются не только массовым содержанием карбидной фазы материала с высоким уровнем собственной теплопроводности, но и количеством, а также фазовым составом неорганической связки, общей величиной пористости материала и размерами самих пор.

В результате экспериментальных и технологических разработок создана гамма теплоизоляционных (при использовании одностадийной технологии «холодного» вспучивания) особо легких и легких огнеупоров, получаемых при обжиге вспученного материала в режиме СВС. В реакционной зоне волны СВС при этом реализуются температуры, достаточные для синтеза карбидов и оксидно-керамических связок. В качестве углеродного компонента использован природный материал - шунгизит, получаемый прокаливанием шунгита с целью удаления из углеродного материала адсорбционной и связанной вла-

тип теплозащитных материалов, совмещающих в себе свойства теплоизолятора и огнеупора, за счет создания высокопористой жесткоформованной структуры на стадии «холодного» вспучивания при комнатной температуре минеральной шликерной массы с регулируемым уровнем содержания углеродной фазы и образования тугоплавких неорганических соединений в реакциях СВС. Для образования в зоне горения тугоплавких изделий класса карбидов (SiС, TiC, B4C) и оксидно-керамических фаз (кианита, муллита и других соединений) используется схема синтеза с восстановительной стадией:

25Юг+ 2А1 + ЗС - А1г03 + 2SiC + СО Т + 397 кДж, 2В203 + 2А1 + 4С - А1?03 + ВЙС + ЗСОТ + 530 кДж, 5SiOj+4AL»2(AL203.Si02) + Si, 13SiO? + 12AI = 2(3AL?03-2Si02) + 13Si, Si + C-SiC.

Приведенные реакции являются суммарными. На самом деле каждая реакция идет в две стадии. Сначала происходит экзотермический процесс восстановления кремния, титана или бора из соответствующих оксидов , а затем - синтез карбидов из элементов.

Реакции синтеза также идут с выделением тепла и поддерживают процесс горения и его распространение по всему объему образца (изделия).

Одновременно с этими реакциями происходит образование неорганических связок - кианита или муллита при восстановлении Si02 порошком алюминия.

Термодинамический анализ реакций показывает, что они идут с поглощением тепла и для образования оксидных связок требуется дополнительный нагрев ре-

ги. Для получения легких теплоизоляционных материалов в исходную шихту вводят такое количество углеродной фазы, которое в готовом изделии не образует сплошной теплопроводной матрицы. Поэтому изделия обладают низкой теплопроводностью А. (А. = 0,08^-0,20 Вт/(м-К) при 20 °С), сравнимой с уровнем теплопроводности известных легких волокнистых теплоизоляционных материалов. Разработанные огнеупорные материалы имеют плотность 250-600 кг/м3 и могут применяться до 1400 °С при достаточно высоких механической прочности (осж-= 2*6 МПа в зависимости от плотности материала) и химической устойчивости по отношению к агрессивным средам, особенно кислотной природы. Фирма МаВР располагает возможностью поставлять заинтересованным организациям разработанные материалы в двух вариантах: в виде неформованных материалов - шихты из минеральных порошков и жидкой неорганической связки (для изготовления пористого материала на рабочем нес- | те) или в виде готовых штучных изделий разнообразной конфигурации и размеров.