ЛИТЬЕВЫЕ И ТОРКРЕТ-МАССЫ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ СВС

* Д-р техн. наук В. С. Владимиров, М. А. Илюхин, д-р физ.-матем. наук И. А. Карпухин, С. Е. Мойэис

ЗАОНПКФМаВР

Интенсификация современных производственных процессов I металлургии ставит перед разработчиками огнеупор-;      них материалов задачу существенного увеличения стойкости ф'/геровок металлургических тепловых агрегатов за счет узкого (не менее чем в 2—3 раза) повышения ресурса ^ службы в разнообразных условиях эксплуатации. Ре-шеш". столь масштабной задачи может быть достигнуто с пемоцью новых технологий в производстве огнеупоров. •днич из наиболее перспективных способов реализации шстаменной цели является широкое внедрение в произ-идство огнеупоров технологии, базирующейся на процессах высокотемпературного синтеза тугоплавких неоргани-защиту тепловых агрегатов. Огнеупорные материалы по СВС-технологии могут производиться по двум существенно различным вариантам.

В первом варианте — в виде готовых формованных изделий различной формы (плитка, кирпич, брус, блок и т. д.) с использованием обычного оборудования в производстве огнеупоров (формование, сушка и обжиг в туннельных печах). Во втором варианте создание огнеупорной футеровки осуществляется непосредственно у потребителя с применением опалубки и последующего технологического нагрева отвержденной футеровки до температур, соответствующих порогу инициирования СВС-процессов. Температура инициирования СВС в материале футеровки в зависимости от свойств и соотношения компонентов в шихте составляет, как правило, 750—1000 °С. Прогрев футеровки до таких температур можно осуществлять с помощью штатных или специальных газовоздушных горелок. Один из типов таких специальных горелок разработан, например, на СЗАО «Молдавский металлургический завод» и проходит освоение в Москве (ОАО «Серп и молот»), в Хабаровском крае (ОАО «Амурметалл») и в Украине (ОАО «Енакиевский металлургический завод»).

Применение СВС-технологий при торкретировании рабочих слоев футеровок подразумевает обязательный пред-

ческих соединений в волне горения (СВС-процессы). Несмотря на очевидные преимущества СВС-технологий (высокая производительность, экологичность, низкий уровень энергозатрат, безотходность производства), их внедрение в реальное производство недопустимо затягивается.

В течение последних пяти лет ЗАО НПКФ МаВР разработаны и реализованы разнообразные технологические приемы создания огнеупоров нового поколения с использованием СВС-процессов. Среди этих технологических разработок наиболее рациональным и экологически выгодным является создание литьевых и торкрет-масс, способных в режиме СВС образовывать надежную огнеупорную

варительный прогрев футеровки перед приемом мета1 Торкретирование изношенных участков футеровки тег бых агрегатов без предварительного нагрева и иницик вания волны СВС не позволяет в полной мере использог ресурс СВС-технологии, поскольку до момента иници»: вания волны горения в торкрет-слое футеровки прсщ дит частичное {а иногда и полное) вымывание нанесеи-на поверхность торкрет-массы расплавом металла. Те* менее, как показывает опыт, даже такой способ восстал; ления изношенной рабочей поверхности футеровок поЛ ляет в ряде случаев в 1,5—2 раза увеличить срок их с^ бы (разливочные ковши в ОАО ГАЗ, сливные желоба на/воде «Электросталь» и др.).

В перспективе внедрение СВС-технологии в проил:. стве керамобетонов позволит получать футеровочные-формованные материалы с рекордно высокими показ/ лями стойкости. Применение СВС-технологий в произв. стве огнеупоров открывает широкие возможности для; рьирования физико-механических и эксплуатацией*» свойств новых материалов, а также для модифицировав рабочих поверхностей футеровок, сконструированный стандартных динасовых, шамотных, периклазовых и др* изделий, что позволит значительно увеличить ресу); службы этих футеровок.