НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ И ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Авторы: B.C. Владимиров, И.А. Карпухин, С.Е. Мойзис

ЧАСТЬ I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СВС-МАТЕРИАЛОВ.

На протяжении всей истории человечества появление новых материалов и создание на их основе разнообразных изделий и конструкций всегда создавало определенный прорыв в той или иной области науки и техники и, как правило, составляло целую эру в технологической области.

Научная база, созданная трудами советских ученых Академии наук в период 1970-1980 гг., позволило открыть новое явление в области физики горения конденсированных систем. Точнее можно сказать, что эра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (далее по тексту СВС-процессы) началась с момента открытия проф. А.Г. Мержановым совместно с группой сотрудников нового класса процессов гетерогенного горения в конденсированной фазе, идущих за счет физико-химического взаимодействия на границе фаз и, что особенно важно, без участия газообразного кислорода (1).

Своеобразие СВС-процессов и их особо важные отличительные характеристики в наиболее сжатой форме сводится к следующему:

- в качестве реагентов, способных к экзотермическому взаимодействию, обычно выступают металлы (Ti, Та, Zr, Hf, Mb и др.) как горючее, и неметаллы (В, С, Si и др.) в качестве окислителей;

- в зависимости от величины тепловых эффектов реакций взаимодействия от 600-900 кДж/кг для систем с низким теплосодержанием, до значений 2900-4250 кДж/кг для систем с высокой энергетикой, для таких например, как Ti+C или Ti+2B, уровень теплосодержания выбранной системы определяет порог максимально развиваемой в зоне горения температуры СВС-процесса. Он может изменяться в очень широком диапазоне: от 1100-1400°К для малокалорийных систем (Та+С, Та+В, Mo+2Si и др.) до 3000-3650°К (Hf+C, "П+2В и др.);

для улучшения контакта между частицами реагенов, размер частиц смеси обычно выбирается в диапазоне от 1,0 до 150-200 мкм, плотность подпрессованного заряда составляет от 0,1 до 0,8 (в относительных единицах), а соотношение реагентов выбирают в пределах от 0,4 до 2,5 (иногда, в эксплуатационных целях, диапазон может быть существенно расширен),

- в зависимости от энергосодержания реагирующей системы инициирование волны гетерогенного горения (волны СВС) может осуществляться либо локально по поверхности образца за счет, например, проволоки накаливания, либо предварительным гомогенным нагревом всего образца в специальных печах нагрева (типа СТИНОЛ) с контролируемым темпом подъема температуры до 600-900°С,

- процесс СВС после инициирования не носит хаотический пожарного типа характер, имеет волновую природу направленного характера, осуществляется в тонком слое смеси исходных реагентов и распространяется в смеси по всему образцу благодаря теплопередаче от горячих продуктов к холодным слоям вещества. Малые времена синтеза (от 0,5'Ю-2 до 1,0 сек.) и высокие скорости нагревания в волне (до 10град/сек.) указывают на экстремальный тип рассматриваемых химических процессов. Также темпы нагрева конденсированных веществ в миллиметровых слоях с помощью внешних источников энергии осуществить практически невозможно, конфигурация волны в одной и той же системе зависит от параметров горения, важнейшим из которых является соотношения реагирующих компонентов.

Помимо этого параметра скорость волны СВС и температура реакции в зоне тепловыделения зависит от термодинамических параметров: теплоты образования новых синтезированных соединений, теплоемкости продуктов реакции, начальной температуры процесса, состава смеси, а также от таких физических свойств, как теплопроводность смеси порошков, плотность образца, внешнее давление газа, форма и размер частиц порошков, полидисперсности порошков, дефектности частиц порошков, равномерности перемешивания и степени активации порошков (2).

К отмеченным физико-химическим особенностям СВС-процессов необходимо добавить ряд важных эксплуатационных характеристик, присущих технологии СВС-материалов.

1.В отличие от традиционных процессов спекания тугоплавких материалов в печах различной конструкции процессы СВС происходят за пренебрежимо малые времена, требуют существенно меньших затрат энергии (особенно для высококалорийных систем при локальном инициировании), отличаются практически безотходностью производства, т.е. отличаются высокими материалосбе-регающими особенностями, и, наконец, высокими экологическими характеристиками. Это следует из факта почти полного протекания реакций, начиная от исходных компонентов и до конечных продуктов синтеза в конденсированной фазе без выделения вредных, химических токсичных газообразных продуктов реакции.

Наконец, в техническом плане СВС-процессы синтеза новых материалов с высокими физико-механическими, теплофизическими и эксплуатационными свойствами не требуют сложных инженерных решений.

Метод СВС впервые был применен для синтеза тугоплавких неорганических соединений: карбидов, боридов, нитридов, силицидов, интерметаллоидов, керамических материалов, керметов и многих других.

За последующие годы круг синтезированных продуктов настолько расширился, что точное количество соединений, материалов и изделий, полученных по методу СВС как в лабораторных, так и в промышленных условиях вряд ли поддается учету.

Список продуктов СВС постоянно пополняется как за счет новых химических составов, так и благодаря синтезу материалов с необычной структурой (например, синтез высокопористых ячеистых материалов о которых речь пойдет ниже).

Среди разнообразных систем, способных к СВС, значительный интерес представляют системы с восстановительной стадией. Горение в таких системах имеет две принципиально различные стадии - восстановление элементов из оксидов и вслед за ней взаимодействие элементов между собой и с добавками.

Типичными представителями таких систем могут служить тонкодисперсные сухие смеси SiO2+AI, Fe2O3+МgО+Сr2O3+АL и др.

С практической точки зрения с целью получения разнообразных продуктов строительного назначения (футеровочные материалы, огнеупоры, легкие ячеистые бетоны, тепло- и огнезащитные материалы) особое предпочтение получают смесевые СВС системы, содержащие в своем составе диоксид кремния (SiO2), поскольку этот материал составляет основу большинства природных материалов и отходов стройиндустрии.

Среди множества разработок в этом направлении, заслуживают внимание прежде всего исследования проф. В.М. Мальцева (3). В этих работах на примере смесей SiO2+AI, глина+AI и зола-унос+Аl была доказана возможность получения огнеупорных жаростойких материалов муллитовой структуры общего состава хА2О3-уSiO2 где х=68-70%, а у=30-32% по массе. Общее массовое содержание муллитовых форм находится на уровне 61-72%. Муллитовые структуры получают экзотермическим синтезом в волне СВС исходных смесей, содержащих диоксид кремния, порошок алюминия и небольших добавок, а в качестве связующего компонента используют водные растворы жидкого стекла. Причем синтез проходит при соотношениях а=SiO/Аl от 1,5 до 9,0.

Способ получения данного типа материалов включает в себя изготовление шликерного состава путем смешивания шихты, состоящей из тонкодисперсного порошка алюминия (размер частиц менее 100мкм) и различных сухих минеральных порошков тонкого помола с обязательным содержанием в них SiO2. Шихта затворяется водным раствором обычного промышленного изготовления жидкого стекла с составом: SiO2-29,6%, Na2O-10,6%, остальное вода (ГОСТ 130078-81). Плотность жидкого стекла лежит в пределах 1,42-1,45 г/см3.

Следующим этапом изготовления изделий является формовка, подпрессовка массы до 20 МПа, сушка в шкафу при температурах 100-150°С и нагрев в специальных печах с программированным темпом нагрева (5-10 °С/мин).

При нагреве образца (изделия) до температур 600-900°С (в зависимости от свойств образца, плотности, величины а, дисперсности компонентов шихты и т.д.) происходит инициирование волны горения (волны СВС). Как правило, инициирование происходит на острых углах изделия и затем распространяется в виде волны по всему образцу со скоростями от 10"1 до 10 см/сек. Весь процесс обжига образца в волне СВС происходит за времена         сек. при температурах в высокотемпературной зоне волны в диапазоне 1400-1700°С.

После постепенного остывания изделия получают материал с теплопроводностью при 20°С 0,6-0,95 Вт/м-К, плотностью 1400-2000 кг/м3 (в зависимости от давления прессования) и пористостью 18-20% (4).

Полученные описанным выше способом соединения лежат в основе современных неорганических материалов (жаростойкие и жаропрочные, сверхтвердые, износоустойчивые и теплоизоляционные), работающих эффективно в экстремальных условиях. К материалам подобного класса относятся прежде всего керамика и керметы различного типа, твердые высокопрочные сплавы и т.д.

Выполненные за последние десятилетия разработки отечественных ученых в области СВС-технологии позволяют утверждать, что они заложили фундаментальные основы новых, сверхсовременных и перспективных технологий получения композиционных материалов с широким спектром остро необходимых эксплуатационных свойств (5).

К категории таких свойств относятся: тугоплавкость, высокая температурная и эрозионная стойкость, высокая устойчивость к воздействиям агрессивных химических сред и высокотемпературных газодинамических потоков, сопротивляемость процессам абляции, механохимическая износоустойчивость, механическая прочность (на сжатие, изгиб и т.д.).

Такой набор уникальных эксплуатационных свойств в рамках единой композиции предоставляет широкую возможность применять эти материалы как в различных областях народного хозяйства, так и при создании образцов оборонной техники.

В частности, композиционные СВС-материалы могут быть успешно использованы в авиационной и ракетно-космической технике в качестве эффективной теплозащиты корпусов двигателей ракетного топлива, головных частей спускаемых летательных аппаратов, а также для изготовления различных элементов авиаконструкций (лопатки газотурбинных установок, сопел и т.д.), требующих высокий запас жаростойкости.

При всех заявленных преимуществах СВС-материа-лов, синтезированных на основе минерального сырья (содержащих SiO2) по схеме восстановительных реакций (оксид + восстановитель), эти вещества, материалы и изделия из них обладают одним существенным недостатком, а именно, высокой плотностью изделий (до 2000 кг/м3 и выше), которое формируется в технологическом процессе за счет фазы прессования при высоких давлениях. Использование прессования до высоких значений давления, особенно при изготовлении больших партий штучных изделий, является процессом трудоемким и дорогостоящим. Именно поэтому прессованный высокоогнеупорный керамический СВС-материап муллитового типа используют в ограниченном количестве в виде облицовочных материалов (плитка, черепица и т. д.) в тепловых и металлургических агрегатах, работающих при экстремальных температурных режимах.

Наибольший практический интерес в этом классе материалов предоставляет не готовые штучные керамические изделия, а керамические покрытия огнеупорных штатных материалов, главным образом на алюмосиликатной основе, которые наносятся на рабочие поверхности готовых изделий тонким (1-5 мм толщиной) слоем, который в процессе предварительного обжига в специальных печах нагрева, либо в режиме обычного рабочего обогрева теплового агрегата (печи, котлы, дымоходы и т. д.) при температурах инициирования СВС образует во всем объеме слоя покрытия оксидно-керамические структуры, состоящие из муллита (ЗА12O3-2SiO2), кианита (AL2O3, SiO2), оксидов алюминия, циркония, хрома, карбидов кремния, боридов алюминия и др. Состав такого покрытия обладает высокой огнеупорностью (до 2000-2200°С), эрозионной стойкостью в среде агрессивных химических сред, более высокими прочностными характеристиками и значительно более высоким ресурсом работы футеровочных материалов в условиях высоких статических и динамических термонагрузок, в том числе и циклического типа.

В течение последних лет (1998-2001 г.) нашим коллективом была решена задача существенного снижения массовых характеристик огнеупоров указанного типа с сохранением высоких физико-химических, теплофизических и механических свойств, обеспечивающих благоприятный режим эксплуатации огнеупорных материалов в разного типа тепловых установках и прежде всего, в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии, индустрии строительных материалов и др.

Решение задачи - создание нового поколения СВС-материалов пористого (ячеистого) типа с широким диапазоном заранее заданной структуры (размер пор, их распределение по высоте изделия), плотности и физико-химических, теллофизических и эксплуатационных свойств основывается, во-первых, на неограниченных возможностях подбора свойств, как каждого из компонентов, так и всей композиции в целом и, во-вторых, на применений оригинальной (защищено пат. RU от 01.08.01 г.) технологии, совмещающей в себе первоначально фазу «холодного» вспучивания шликерной массы при комнатной температуре (18-30°С) без какого-либо внешнего подогрева с одновременным самоотверждением пористой массы в заданных геометрических размерах (вид разборной формы) за счет полного выпаривания из объема массы жидкого компонента (прежде всего паров воды). Ключевым моментом в технологии «холодного» вспучивания служит строгий подбор компонентов шихты, которые за счет химического взаимодействия обеспечивают мощное газовыделение и вспучивание выделяющимися газами всей массы. Изюминкой этого процесса является ярко выраженный экзотермический характер реакции газовыделения, который обеспечивает полное выпаривание жидкой фазы (воды из жидкого стекла) и формирование жесткой пористой структуры.

Вторая стадия технологического цикла включает в себя традиционный для СВС-технологии контролируемый нагрев в специальных печах изделия выбранной формы до начала инициирования технологического горения (СВС-процессе) в температурном диапазоне (600-900°С) в зависимости от состава шликерной массы и свойств отдельных компонентов. Следует подчеркнуть, что инициирование процесса СВС возможно только при наличии в шихте восстановителя - тонкодисперсного порошка алюминия в определенных соотношениях по массе с окислительной средой (оксиды кремния, магния, железа и др.) (6).

После окончания процесса СВС, который распространяется в виде волны горения по всему изделию и характеризуется малыми временами (Ю^-Ю"2 сек.) протекания и высокими температурами в зоне реакции взаимодействия компонентов (1400-1800°С), осуществляется постепенный сброс температуры в печи и полное остывание образца, изделия. Наиболее важным моментом всего технологического режима является полное сохранение формы, размеров и структуры изделия, образованных на стадии «холодного» вспучивания. Другими словами, обжиг «сырого» материала в процессе СВС проходит без выгорания элементов структуры материала (стенки ячеек) и без заметной усадки (не более 3-5 %). При детальной проработке технологии получения С ВС-материалов ячеистой структуры исследованы целый ряд технологических и физико-химических особенностей процессов, которые в целом составляют «know how» изобретения.

Следует подчеркнуть, что материалы можно получать как по схеме двойной технологии («холодное» вспучивание, а затем СВС), так и раздельно по каждой технологической стадии, в результате чего ассортимент материалов многоцелевого назначения многократно расширяется: от огне- и теплозащитных материалов и покрытии до огнеупоров разной структуры, плотности и температурного диапазона их эксплуатации. В заключении можно для иллюстрации привести диаграмму, которая позволяет оценить многообразие материалов, полученных по новой технологии и области их применения (см. диаграмму).

Все предоставленные разработки отмечены дипломами на следующих выставках: «Неделя высоких технологий в Санкт-Петербурге», июнь 2001 г.; на всероссийском научно-промышленном форуме в г. Нижний Новгород «Россия Единая», сентябрь 2001 г.; на конкурсе «Сибирские афины» выставки-ярмарки «Интеграция 2001 г.»; 3. на Втором международном Салоне инноваций и инвестиций, ВВЦ, Москва, февраль 2002 г.

Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях всех, кто заинтересован в наших разработках с целью их эффективного продвижения на рынках инноваций.

ЛИТЕРАТУРА

А.с 255221, 1967 (СССР)

А.Г. Мержанов. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Современные проблемы. Физическая химия. М. «Химия» 1983 г. Патент RU № 2101263К1С04В 35/66, 41/87, 1998 г. Патент RU № 2049763К16С04В 41/87, 1991 г. Е.А. Левашов, А.С. Рогачев, В.И. Юхвид, И.П. Боровин-ская. Физико-химические и технологические составы СВС. М. ЗАО «Бином» 1999 г.

Патент RU № 2001121457/03 (023042) приоритет от 01.08.01 г