НОВЫЕ ВИДЫ ОГНЕУПОРНЫХ/ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

Материалы для элементов конструкций реакторов, высокотемпературных колонн, ванн, скруберов, фильтров и т.п. Кислотно-щелочная защита (с помощью покрытий и обмазок) стенок реакторов, газоходов, емкостей, дымовых труб и т.п.

- ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:

Огнеупорные покрытия и футеровки котлов, газоходов тарелочных блоков, дымовых труб и т.п.

Кладочные растворы и ремонтные смеси для выполнения огнеупорных и ремонтно-восстановительных работ.

- МЕТАЛЛУРГИЯ:

Покрытия и обмазки для защиты футеровок печей, разливочных ковшей, электролизеров, миксеров, тиглей, леток и т.п.

- ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Материалы и покрытия для элементов конструкций вращающихся печей цементного производства, туннельных печей обжига строительных материалов, аэрофонтанных печей термической переработки сланцев и т.п.

- МАШИНОСТРОЕНИЕ:

Материалы и покрытия для огнеупорной кладки высокотемпературных печей, закалочных ванн и т.п. для цехов и участков термообработки металлов и инструментальных производств.

- ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОКРЫТИЯ, ОБМАЗКИ И РАСТВОРЫ

• Высокоогнеупорные оксидно-керамические покрытия для алюмосиликатных огнеупоров

• Высокоогнеупорный прессованный керамический муллитовый материал (ПКМ-1, ПКМ-2)

• Литьевой высокоогнеупорный керамический СВС - материал (ЛСБ-1, ЛСБ-2)

•  Кладочный СВС-раствор (СКР-1, СКР-2)

• СВС-раствор для проведения ремонтно-восстановительных работ (СРС-1.СРС-2)

- ОГНЕУПОРНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Жаростойкий особо легкий ячеистый СВС - бетон (ЖСБ-0,25; ЖСБ-0,30; ЖСБ-0,40; ЖСБ-0,45; ЖСБ-0,50; ЖСБ-0,70)

• Двух-многослойные легкие и особо легкие ячеистые СВС-бетоны (ЖСБ-М)

• Жаростойкий легкий и особо легкий ячеистый СВС-бетон постоянной и переменной плотности с наружной бронировкой из оксидно-керамического покрытия (ЖСБ-П)

•  Кладочные СВС-растворы для соединения(склейки) изделий из жаростойкого СВС-бетона (СКР-З.СКР-4)

- ОКСИДНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

- Основные особенности:

-   высшая огнеупорность и высокие температуры применения;

-   высокая эрозионная стойкость к действию химически активных и агрессивных газов и высокотемпературных, высокоскоростных газовых потоков;

-   высокая износостойкость к истиранию и механическая прочность;

-   кислоте и щелочная стойкость в среде агрессивных продуктов горения и отходящих дымовых газов;

-   низкая пористость и высокая твердость;

-   высокая адгезия к алюмосиликатным огнеупорам

- Основные характеристики:

- средняя плотность...................................1800...2000 кг/м3

-  предел прочности на сжатие..........................15...25 МПа

-  износостойкость........................................54... 56 мг/мхсм2

-  пористость...............................................................15...30%

- теплопроводность при 20 "С.................0,43...0,69 Вт/мхК

-температура применения...........................1700...1950 °С

- Области применения:

<s Металлургия; s Теплоэнергетика и ком. хоз-во;

• Химическая промышленность; • Машиностроение.

- СВС-СМЕСИ И КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ Применяются как:

-   огнеупорные кладочные растворы для алюмосиликатных огнеупоров;

-   огнеупорные СВС-бетоны, обмазки и покрытия для экстренного заделывания сколов, прогаров и проведения ремонтно-восстановительных работ;

-   кладочные СВС-растворы для склейки (сварки) огнеупорных СВС-изделий (кирпичей, блоков, плит, сегментов и др.) между собой, а также с другими видами огнеупоров и теплоизоляционными материалами.

- Основные характеристики:

- средняя плотность..................................1700...2000 кг/м3

- температура применения........................... 1200...1500°С

- Области применения:

• Металлургия;   V Теплоэнергетика;    • Машиностроение;

V Химическая промышленность;    • Коммунальное хозяйство; «'Индустрия строительных материалов.

- ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Жесткоформованный огнезащитный материал (ОВМ-1)

• Жесткоформованный    огнезащитный    материал    с СВС-покрытием (ОВМ -2)

- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•  Негорючий вспученный теплоизоляционный материал

- НЕГОРЮЧИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ Основные особенности:

-   негорючесть, полная пожаробезопасность;

-   низкая теплопроводность;

-   повышенная механическая прочность;

-   высокая адгезия к различным строительным материалам Основные характеристики:

-  средняя плотность...........................................230.. .400 кг/м3

-  предел прочности на сжатие.............................0,8...2,0 МПа

-  коэффициент вспучивания..........................................2,0...3,5

- теплопроводность при 25°С.......................0,07...0,10 Вт/мхК

- температура применения.....................................-50...1000°С

- Области применения:

Металлургия;

Теплоэнергетика;

Коммунальное хозяйство;

Химическая промышленность.

тел./факс: (095) 517-21 -30