д.р хн. наук В. С. Владимиров, А. П. Галаган, М. А. Илюхин, д-р физ.-мат. наук И. А. Карпухин, С. Е. Мойзис

МГТУим. Н. Э. Баумана, ЗАО НПКФ МаВР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ОГНЕУПОРНЫХ СВС-МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Приведены разработки НПКФ МаВР в области создания высокоэффективных эрозионно- и коррозионностойких огнеупорных СВС-материалов и покрытий для черной и цветной металлургии. На основании разработанных материалов предложены эффективные решения проблемы защиты футеровки. Рассмотрены основные направления увеличения стойкости футеровки различных металлургических печей и агрегатов. Показано, что применение разработанных материалов позволяет увеличить ресурс работы футеровок тепловых агрегатов, заменить дорогостоящие огнеупорные изделия на более дешевые, улучшить качество разливаемых металлов и сплавов. Описаны результаты опытных работ, проведенных НПКФ МаВР на ряде металлургических и машиностроительных предприятий, а также приведены сведения о перспективных работах по совершенствованию состава и о новых областях применения СВС-материалов и покрытий.

В предыдущей статье изложены основные технологические особенности создания новых перспективных СВС-материалов в широком диапазоне изменения их физико-химических, механических и эксплуатационных характеристик, рассмотрены на конкретных примерах некоторые области практического применения этих материалов в различных отраслях народного хозяйства. В настоящей статье приведены дальнейшие разработки в области создания высокоэффективных эрозионно- и коррозионно-стойких огнеупорных СВС-материалов и покрытий для черной и цветной металлургии.

Создание новых огнеупорных эрозионно- и коррозионно-стойких материалов и покрытий, отличающихся высокими физико-химическими, механическими и эксплуатационными характеристиками, устойчивых против высоких тепловых нагрузок и агрессивных сред, является одной из важнейших проблем, особенно актуальной в металлургии в связи с необходимостью повышения ресурса работы футеровок высокотемпературных тепловых, агрегатов и элементов их конструкций.

ЗАО НПКФ МаВР в настоящее время разрабатывает проект создания новых видов огнеупорных материалов и защитно-упрочняющих покрытий для футеровок металлургических агрегатов, а также современных технологий производства этих материалов и покрытий и нанесения их на футеровку. Разрабатываемые защитно-упрочняющие СВС-покрытия должны обеспечивать существенное улучшение эксплуатационных характеристик футеровок тепловых агрегатов в контакте с расплавленными металлами, шлаками, оксидами, солями и другими высокоагрессивными средами.

Выпускаемые в массовом объеме в России огнеупорные материалы и изделия не всегда отвечают ужесточившимся требованиям в условиях новых и интенсификации существующих металлургических процессов. Применяемые в некоторых случаях для защиты футеровки покрытия и обмазки имеют недостаточную адгезию к поверхностному слою основы и высокую пористость. Это приводит к тому, что не обеспечивается необходимая прочность сцепления покрытия с основой, не исключаются проникновение расплавов металлов и шлаков через поры и протекание химических процессов разрушения покрытия и основы. Многочисленные швы кладки, заполненные раствором, являются, как известно, наиболее слабыми местами футеровки тепловых агрегатов.

Современные требования, предъявляемые к огнеупорной футеровке, вызывают необходимость изыскания путей существенного улучшения характеристик огнеупорных материалов для металлургических производств с целью увеличения сроков службы и межремонтного периода, сокращения времени на ремонт. Замена относительно дешевых материалов на более стойкие, но дорогие отечественные и импортные огнеупоры не всегда возможна и экономически целесообразна. Наиболее правильный путь, по нашему мнению, защита футеровок тепловых агрегатов, выполненных из относительно недорогих отечественных огнеупоров, высокостойкими СВС-по-крытиями и обмазками, а также применение СВС-кладочных растворов.

Разработанные фирмой МаВР СВС-материа-лы и покрытия позволяют предложить для решения этой проблемы эффективный, достаточно простой и относительно недорогой подход. В основу этого подхода положен принцип использования для футеровок металлургических тепловых агрегатов серийно выпускаемых огнеупорных изделий (полукислых шамотных, динасовых, мул-литокремнеземистых, в том числе легковесных), а существенное увеличение ресурса работы футеровок обеспечивать за счет совершенствования конструкции кладки и применения СВС-кладоч-ных растворов, покрытий, обмазок и ремонтно-восстановительных смесей. Нами был предложен, отработан и успешно опробован в реальных условиях эксплуатации более чем на десяти металлургических и машиностроительных предприятий (ОАО «Металлургический завод «Электросталь», ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», ОАО НТМК, ОАО ГАЗ, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» и др.) комплексный подход к решению этой проблемы, который в наиболее общем виде предполагает:

использование специально подобранных составов СВС-кладочных растворов, обеспечивающих в процессе предварительного нагрева (сушки) теплового агрегата за счет инициирования термохимического синтеза (СВС-реакций) сварку огнеупорных изделий, в результате чего получается монолитная кладка, причем образовавшийся в области швов оксидно-керамический материал является существенно более прочным, эрозионно- и коррозионно-стойким по сравнению с остальной кладкой;

усовершенствование элементов конструкции быстро изнашиваемых частей футеровок тепловых агрегатов (фурм, донных областей, шлаковых поясов, «боевых» зон и т. п. ) за счет использования вместо однослойной конструкции (толщиной 115— 230 мм) двух—многослойной, состоящей из набора огнеупорных изделий толщиной по 40—65 мм;

при этом каждый из слоев соединяется с другим таким же и с арматурным или теплоизоляционным слоем с помощью специально подобранного состава СВС-кладочного раствора толщиной 2—5 мм. Этим приемом обеспечивается возможность существенного увеличения ресурса работы быстро изнашиваемых частей футеровки за счет того, что по мере полного износа (размывания) огнеупорных изделий первого слоя, вызываемого эрозионным, коррозионным и гидродинамическим воздействиями расплавов металла и шлака, на пути дальнейшего износа будут последовательно обнажаться и препятствовать ему высокопрочные слои швов, сформированные в процессе СВС в виде оксидно-керамического материала;

применение многослойных, многокомпонентных, с различными по составу и функциональным свойствам слоями защитно-упрочняющих СВС-покрытий, которые создают многоуровневую эрозионную, коррозионную и тепловую защиту футеровки теплового агрегата. Эти покрытия, нанесенные на рабочую поверхность огнеупоров, существенно расширяют область температуры службы огнеупорной основы, значительно уменьшают физико-химическую и механическую эрозию ее поверхности, обеспечивают не-смачиваемость и отсутствие химического взаимодействия поверхностного слоя покрытия с расплавами металлов, шлаков и других агрессивных сред, заметно повышают температурные ресурсы огнеупоров в условиях статических и динамических (в том числе циклических) воздействий агрессивных газовых сред и высокоскоростных газовых и пылевых потоков;

использование специальных СВС-составов ремонтно-восстановительных смесей, растворов и покрытий для планового и экстренного проведения ремонтных работ.

Уже созданные и разрабатываемые материалы (покрытия, кладочные растворы, ремонтно-восстановительные смеси и др.) имеют высокие огнеупорность (до 2000 °С), механическую прочность, износостойкость (к истиранию и гидродинамическому износу), кислотно-щелочную стойкость в среде агрессивных продуктов горения и отходящих дымовых газов, а также повышенную стойкость к воздействию расплавов металлов, шлаков и других жидких сред. Эти материалы, нанесенные на поверхность огнеупора, существенно улучшают поверхностные характеристики огнеупорного материала основы: уменьшают ее пористость в 1,3—1,8 раза, увеличивают механическую прочность в 2—3 раза, снижают механический износ в 2—2,5 раза, повышают твердость поверхностного слоя футеровки. Проведенные испытания показали, что только за счет нанесения защитно-упрочняющих СВС-покрытий на рабочую поверхность шамотных огнеупорных изделий можно увеличить срок эксплуатации футеровок тепловых агрегатов различного назначения в 2—3 и более раза. При применении всего комплекса указанных выше, мероприятий в ряде случаев удается в 3—15 раз увеличить ресурс работы ковшей, желобов и других агрегатов и тем самым существенно снизить затраты на их эксплуатацию.

По заданию целого ряда металлургических, машиностроительных и других предприятий России (ОАО «Металлургический завод «Электросталь», ОАО НТМК, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», АОЗТ «Русский металл», ОАО «Горьковский металлургический завод», ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», ОАО «Серовский завод ферросплавов», БАЗ СУАЛ, ОАО «Надвоицкий алюминиевый завод», ЗАО «Ступинская металлургическая компания», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Кировский завод», ОАО ГАЗ, АМО ЗИЛ, ОАО «Автодизель», г. Ярославль), а также зарубежных стран (Южная Корея, Югославия, Испания, Украина, Белоруссия, Литва и др.) фирма МаВР и ее дочерние предприятия в настоящее время ведут работы по изысканию возможностей снижения затрат на эксплуатацию и улучшение характеристик тепловых агрегатов по следующим основным направлениям:

1. Увеличение стойкости футеровки тепловых агрегатов, а также отдельных быстро изнашиваемых элементов их конструкций, изготовленных из шамотных огнеупоров: сталеразливочных ковшей, в том числе в «боевой» зоне, а также в шлаковом поясе;

промежуточных ковшей для разливки стали, в том числе «боевых» плит и устройств стопорной разливки стали;

ковшей для разливки чугуна и стали, в частности элементов конструкций устройств дозиро-вания металла;

чугуновозных ковшей, в частности участков, подвергающихся прямому воздействию струи заливаемого чугуна, а также шлакового пояса;

малых заливочных ковшей для конвейерной заливки чугуна в формы;

разливочных, вакуумных и заливочных ковшей для расплавленного алюминия и его сплавов;

желобов литейного двора (главных желобов, транспортных чугунных и шлаковых, а также поворотных и качающихся);

сливных, переливных и транспортных желобов для стали, алюминия и его сплавов;

прибыльных надставок для разливки стали и чугуна в изложницы;

вагранок для выплавки чугуна в зонах горна и плавильного пояса;

воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья алюминиевых электролизеров, отражательных печей и миксеров для плавки и выдержки алюминия и других цветных сплавов;

вращающихся печей для кальцинирования и спекания глинозема.

2. Замена дорогостоящих огнеупорных изделий и материалов на более дешевые, в частности шамотные, динасовые, муллитокремнеземистые и другие для футеровки:

шахтных и отражательных печей, миксеров, и других агрегатов, обычно выполняемой из высокоглиноземистых и магнезиальных огнеупоров;

желобов при разливке чугуна, стали, алюминия и других металлов, выполняемой из высокоглиноземистых, корундовых и периклазовых масс;

сталеразливочных и промежуточных ковшей, а также чугуновозных ковшей миксерного типа и др.;

вращающихся печей для производства глинозема, выполняемых из высокоглиноземистых или периклазовых огнеупоров;

воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья, доменных и других металлургических печей;

других видов тепловых агрегатов и элементов их конструкций.

3. Увеличение стойкости футеровки тепловых агрегатов и элементов их конструкции из дина-совых, высокоглиноземистых, корундовых и магнезиальных изделий и материалов:

элементов конструкций металлургических печей, миксеров, конвертеров, ковшей, печей-ковшей и т. п.;

тигельных печей для плавки чугуна, алюминия и его сплавов, медных сплавов и др.

4. Улучшение качества разливаемых металлов и сплавов, а также слитков на их основе:

в производстве высококачественной стали (за счет применения специальных керамических покрытий для желобов и разливочных чаш);

в производстве жаропрочных никелевых сплавов (типа сплавов для лопаток турбин) за счет применения специальных керамических покрытий на рабочей поверхности заливочных воронок и чаш при разливке сплавов в изложницы.

К настоящему времени на базе предлагаемого подхода и разработанных составов огнеупорных СВС-материалов и покрытий проведена серия опытных работ по заказам ряда предприятий.

• В ОАО «Металлургический завод «Электросталь» были нанесены защитно-упрочняющие оксидно-керамические СВС-покрытия на рабочую поверхность сливного желоба дуговой печи, а также на «боевую» рабочую поверхность стенки и дно 20-т сталеразливочного ковша. Было установлено, что покрытие, нанесенное на поверхность желоба, выдержало 18 плавок, в то время как футеровка без покрытия выдерживала 2—3 плавки. При этом не было обнаружено каких-либо заметных следов налипания на желоб расплавленного металла и за опытный период эксплуатации этого желоба не производилось какой-либо чистки его внутренней поверхности. Рабочая поверхность стенки сталеразливочного ковша с оксидно-керамическим покрытием выдержала до вывода его из эксплуатации 15 плавок, при этом поверхность дна ковша не была полностью изношена.

• В АОЗТ «Русский металл» (г. Балашиха) при эксплуатации 20-м переливного желоба было достигнуто увеличение стойкости футеровки более чем в 3 раза. Было установлено, что нанесенное на желоб специальное керамическое покрытие не смачивается и очень слабо взаимодействует с жидким алюминием и его сплавами; после остывания алюминий легко снимается с покрытия.

• В ОАО ГАЗ была подтверждена высокая эффективность применения СВС-кладочных растворов и СВС-покрытий при разливке чугуна. СВС-кладочный раствор и СВС-покрытие были использованы для футеровки 600-кг разливочного ковша модели 91771-01-22А, СВС-покрытие — для рабочей части ванны заливочного желоба из массы МК-90.

В результате испытаний разливочного ковша было установлено следующее:

разливочный ковш, футерованный шамотными изделиями марки ША № 5 с применением СВС-материалов, находился в работе 37 сут (60 смен) при разливке серого и ковкого чугуна, в то время как стойкость ковшей, футерованных по действующей технологии, составляет 4 смены;

зарастания футеровки шлаком и металлом в6" время всего цикла работы ковша не наблюдалось, очистка футеровки ковша от настылей шлака и металла за время работы не производилась;

размывания кладочного раствора по стыкам кирпичей не наблюдалось;

через 60 смен работы ковш выведен в ремонт из-за износа нижней части футеровки;

выбиваемость футеровки из корпуса ковша не ухудшалась. Таким образом, межремонтный цикл ковшей увеличивается до 15 раз, при этом СВС-покрытие не смачивается металлом и шлаком, что исключает образование настылей.

В результате испытаний заливочного желоба было установлено следующее:

применение СВС-покрытий на футеровке заливочных желобов, выполненных из массы МК-90, увеличивает межремонтный цикл не менее чем в 1,5 раза (желоб находился в работе при разливке чугуна марки ВЧ 50 в течение 6 недель, в то время как стойкость желоба, футерованного по действующей технологии, составляет максимум 4 недели при условии проведения ремонтов ванны и сифона); испытуемый желоб был выведен в ремонт не из-за полного износа футеровки, а из-за выхода из строя катушки индуктора;

СВС-покрытие практически не смачивается металлом и шлаком, что исключает образование настылей;

применение СВС-покрытий при производстве промежуточных ремонтов ванны приведет дополнительно к дальнейшему увеличению межремонтного цикла агрегатов и экономии дорогостоящей массы МК-90.

Кроме того, существенная экономия при эксплуатации этого агрегата может быть получена также за счет отказа от применения дорогостоящей массы МК-90 и перехода при проведении футеровочных работ на шамотные изделия марок ША (ШБ) с использованием предлагаемых фирмой МаВР СВС-материалов и покрытий.

• В ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» по технологии фирмы МаВР с использованием СВС-материалов выполнена футеровка 16-т ковша для разливки стали и чугуна и прибыльных надставок в литьевых агрегатах разливки чугуна и стали в изложницы. Было установлено, что ковш выдержал 26 плавок, что более чем в 2 раза превышает ресурс работы ковша, футерованного по действующей технологии. Стойкость ковша могла быть существенно большей, если бы через ковш разливали только один вид металла и при этом был бы правильно подобран состав СВС-покрытия. Однако даже при неправильной эксплуатации ковша зарастания футеровки шлаком и металлом во время всего цикла эксплуатации не наблюдалось. Ресурс работы футеровки надставок достиг 40 и более наливов расплавленного металла. При этом существенно о легчилось извлечение слитков из изложниц.

• В ЗАО «Металлургический завод «Петр сталь», ОАО ГАЗ, ОАО НТМК, ОАО  «Автодизель», ОАО «Тагмет», ОАО «Завод им. Воровского» (г. Тихорецк) и на других предприятиях стадии продолжения и завершения находят опытные работы по применению СВС-покрытий, кладочных растворов и многослойных блоков для футеровки «ударной» зоны и шлакового пояса чайниковых сталеразливочных ковшей, устройств дозирования металла ковшей для разливки чугуна и стали, чугуновозных ковшей (шлаковый пояс и участок футеровки, подвергавшийся воздействию струи металла), горна и плавильного пояса вагранок, индукционных тигельных печей для плавки черных и цветных сплавов. Ведутся работы по подбору составов и технологий получения и применения СВС-покрытия, растворов для кладки и ремонтно-восстановительных смесей для динасовых, периклазовы хромитопериклазовых и периклазохромитовь изделий, а также теплоизоляционных материалов и изделий на основе каолиновых, муллитовых, кремнеземистых и корундовых волокон.

С целью повышения эффективности СВС-покрытий проводятся работы по введению в состав SiC, ZrO2 и нитридов.