Реферат

Вспененный углеродосодержащий компо-

# зиционный материал

Изобретение относится к производству легких пористых теплоизоляционных и огнеупорных материалов.

Предлагаемые материалы могут найти широкое применение в металлургии, теплоэнергетике, строительной промышленности для теплозащиты различных агрегатов, установок и конструкций в широком диапазоне температур, вплоть до 1400-1600 оС.

Для улучшения эксплуатационных характеристик (механические и теплофизические свойства) в состав материала, включающего минеральный наполнитель (кварцевый песок, глина, алюмосиликаты и др.), жидкое стекло с плотностью 1,45 г/см3 и модулем 2,8 и порошок кристаллического кремния с размером частиц < 63 мкм, дополнительно вводят углеродсодержащее вещество природного происхождения – шунгит и антиоксидант  - восстановитель - высокодисперсный порошок алюминия марки АСД-1 в соотношении по массе шунгит:алюминий = 1,31,5. Материал получают сначала по технологии «холодного» вспучивания при комнатной температуре, а затем отжигают в режиме СВС-горения при температурах 1400-1600 оС, придавая ему свойства легких огнеупоров с уровнем теплопроводности 0,07-0,16 Вт/мК для материалов плотностью 250-600 кг/м3 и механической прочности на сжатие в пределах 6,425,3 Мпа.

## МКИ 6 С 04В 35/52, 35/83

### Вспененный углеродсодержащий композиционный материал

Изобретение относится к производству легких пористых теплоизоляционных и огнеупорных материалов, способных удовлетворить требования эффективной теплозащиты различных тепловых установок и агрегатов в энергетике, металлургии, стройиндустрии и многих других отраслях промышленности, а также обеспечить надежную теплоизоляцию конструкций или их узлов в авиационно-космической технике, авто- и судостроении.

Повышение стойкости, то есть увеличение ресурса службы любых огнеупоров в различных условиях их эксплуатации является главным требованием, которое предъявляется сегодня к разработчикам новых материалов этого класса.

Одним из наиболее распространенных в мировой практике технологических приемов, позволяющих существенно повысить термостойкость, износостойкость, коррозионную стойкость и механические характеристики огнеупоров является введение в исходные шихтовые композиции углеродных ингредиентов в виде углеродсодержащих связок, сажи, кокса, графита и др. (см. Кашеев И.Д. Оксидно-углеродистые огнеупоры, М, Интернет Инжиниринг, 2000).

Наряду с указанными положительными факторами введение углерода в состав огнеупоров влечет за собой появление проблемы выгорания углерода из поверхностных рабочих слоев огнеупорных материалов (футеровки, обмазки, покрытия) в окислительной среде при высоких температурах (свыше 500оС).

Как показал опыт, наиболее эффективным средством борьбы с этим негативным явлением служит одновременное с углеродом введение в состав огнеупоров функциональных добавок – антиоксидантов, в роли которых могут выступать металлы, имеющие максимальное химическое сродство к кислороду. К разряду особо эффективных антиоксидантов относятся Al, Mg, Si и некоторые другие элементы.

Введение таких добавок в состав огнеупорного материала резко уменьшает выгорание углерода при высоких температурах вследствие более активного их взаимодействия с кислородом окружающей среды в интервале температур выгорания углерода с образованием тугоплавких оксидов (Al2O3, MgO, SiO2 и т.д.), способствующих при дальнейшем повышением температуры дополнительному уплотнению структуры огнеупоров.

Все эти технологические разработки проведены главным образом, для повышения износостойкости высокоплавких огнеупоров.

Однако, аналогичные проблемы стоят и перед разработчиками легких пористых теплоизоляционных и теплозащитных материалов.

Известен способ получения пористых теплоизоляционных материалов на основе углерода за счет введения в состав исходных компонентов порообразующих веществ, в частности из клшасса хлоридов металлов (Заявка Японии №59141410, кл. С01В 31/02, 1984).

Согласно этому способу порошкообразный графит смешивают со связующим (синтетической смолой или нефтяным пеком) и порошком NaCl. Полученную смесь формуют и после коксования при высокой температуре подвергают выщелачиванию, при котором соль растворяется, освобождая поры.

Недостатком способа является изотропность материала, обладающего довольно высокой теплопроводностью из-за переизлучения тепла в порах, а также из-за хорошей теплопроводности графита. Как известно, интенсивность теплового потока за счет переизлучения (стефановский поток) пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры Тр

=Тр4

и, следовательно, с увеличением температуры резко возрастает. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо в углеродную матрицу вводить экранирующие элементы в виде поперечных тепловому потоку волокон.

Известен теплоизоляционный вспененный углеродный композиционный материал УКМ (патент US, №4442165, кл. 428-3077, 1984), включающий пиролизованную матрицу из смеси термореактивной смеси и углеродных волокон, покрытых пиролитическим графитом. Существенным недостатком данного материала является сложность технологического процесса и высокая трудоемкость изготовления теплоизоляционного вспененного УКМ, а также недостаточно высокая механическая прочность.

В настоящее время перед разработчиками углеродсодержащих теплоизоляционных материалов стоит задача создания простых технологических приемов, позволяющих при минимальном уровне энерго и трудозатрат получать легкие пористые материалы с низкой теплопроводностью и достаточно высокими механическими характеристиками.

Наиболее близким (прототип)техническим решением к заявленному изобретению является способ получения высокопористых гранул для выплавки кремния (патент RU №2042721, кл С22В5/02, С01В 33/02, 1992), в котором используется шихта, состава, мас.%

| кристаллический кремний | 1-6 |
| --- | --- |
| жидкое стекло | 12-20 |
| стехиометрическая смесь кремнеземсодержащего материала и углеродистого восстановителя | 74-87 |

В качестве кремнеземсодержащего материала использовался кварцевый песок с содержанием SiO2 98% по массе, а углеродистый восстановитель представлял собой смесь древесного угля с нефтяным коксом в массовом соотношении 1:1 с содержанием твердого углерода 78,5% масс.

Физико-химическую основу этого способа составляют гетерогенные реакции взаимодействия кристаллического кремния со щелочной средой, в роли которой выступает жидкое стекло. Химические реакции взаимодействия могут развиваться по различным схемам:

Si(тв)+2NaOH(р-р)+H2O(ж)=Na2OSiO2(тв)+2H2(г)		(1)

Si(тв)+Na2OSiO2(р-р)+2H2O(ж)=Na2OSiO2(тв)+2H2(г)	(2)

Эти реакции имеют ярко выраженный экзотермический характер и поэтому идут с самоускорением и с экспоненциальным подъемом температуры  реакционной системы вплоть до 100оС. Эта температура соответствует точке кипения воды, содержащейся в жидком стекле. При достижении температуры кипения воды происходит выделение пара, который в сочетании с водородом (реакции 1 или 2) вспенивает всю реагирующую массу с одновременным порообразованием и отверждением вспененной массы. Поскольку процесс кипения является эндотермическим, то повышение температуры реагирующей системы сверх 100оС не может произойти до полного выкипания воды и полного отверждения вспененной массы.

В предлагаемом изобретении  заслуживает внимания лишь сама идея использовать экзотермический характер взаимодействия газообразователя – кристаллического кремния с водным щелочным раствором – жидким стеклом для получения вспененной углеродсодержащей массы. Однако оно имеет целый ряд принципиальных недостатков. Во-первых, вспучивание реакционной системы осуществляется при темпе6ратурах 50-200оС, а не при комнатной, что существенно усложняет технологический цикл образования легких пористых материалов. Во-вторых, нельзя считать удачным выбор компонентного состава шихты, особенно углеродных ингридиентов, который принципиально не может обеспечить низкую теплопроводность и высокие механические характеристики. Это связано с тем, что целью изобретения было не создание теплоизоляционного материала, а мелких пористых гранул для выплавки кремния. Представленные в описании значения механической прочности (0,6-1,2Мпа) завышены в силу влияния масштабного эффекта. Мелкие гранулы (масса гранул 5-20г) разрушатся при более высоких давлениях, чем стандартных размеров образцы из этого же материала.

И, наконец, предлагаемый углеродсодержащий материал обладает довольно низким электрическим сопротивлением (120-240 Ом·см при 1400оС), т.е.относится к классу электропроводящих за счет высокого массового содержания углеродной фазы. Задачей предлагаемого изобретения является разработка легкого пористого углеродсодержащего композиционного материала путем вспенивания и отверждения при комнатной температуре, сокращение технологического процесса получения пористого материала низкой объемной массы с повышенными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками в широком диапазоне температур.

Поставленная задача решается тем, что для получения экзотермической, способной в вспучиванию при комнатной температуре, смеси первоначально приготовляют по отдельности сухую и жидкую составляющие смеси в соотношении Тв/ж=1-1,5, затем в жидкое связующее - жидкое стекло (ЖС) плотностью 1,45 г/см3 и модулем 2,8 вводят газообразователь - кристаллический кремний - с размером частиц менее 100  мкм в соотношении ЖС/Si=(3-6):1 и вслед за этим производят окончательное смешение жидкого связующего и сухих компонентов, в состав которых входит углеродсодержащее природное вещество – шунгит с массовым содержанием углерода около 30%.

Окончательные физико-механические и эксплуатационные свойства вспученный и отвержденный материал приобретает после отжига в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в электропечах типа СНОЛ по определенной программе после достижения порога инициирования СВС в интервале температур 650-850оС.

Полный технологический цикл создания вспученного композиционного материала состоит из следующих стадий.

Первоначальной стадией создания материала с нужными свойствами является целенаправленный выбор компонентного состава шихты, состоящей из высокодисперсных сухих порошков различной физико-химической природы. Для получения легкого пористого материала с заявленными свойствами в качестве основных компонентов шихты использовались, мас. %

| Минеральный наполнитель | 56-65 |
| --- | --- |
| Углеродсодержащий материал | 21-25 |
| Порошок алюминия марки АСД-1 | 14-19 |

Выбор минеральных компонентов весьма широк и включает в себя природные вещества (кварцевый песок, глина, кварцит, перлит, вермикуллит), строительные материалы (шамот, динас, цемент и т.п.)и промышленные отходы (зола-унос, шлаки).

Главным требованием при выборе минерального сырья служит обязательное содержание в нем диоксида кремния (SiO2). При выборе углеродсодержащего компонента предпочтение было отдано шунгиту, который представляет собой природную углеродсиликатную композицию, в которой углеродная и минеральная фаза равномерно распределены по объему. Физико-механические характеристики шунгитовых пород определяются соотношением и структурой шунгитового углерода и силикатного компонента, прочностью и развитием межфазного взаимодействия.

В предлагаемом изобретении был использован шунгит, в состав которого входит 57,2% SiO2, 28,6% углерода, остальное окислы – Al2O3, MgO, TiO2, Fe2O3, K2O. Отношение минеральной и углеродной фаз составляет 3,6. Для шунгитовых пород подобного типа (30мас.% углерода) характерны следующие свойства:

| Плотность | 2310кг/м3 |
| --- | --- |
| Пористость (после термообработки в диапазоне 20-380оС) | 18,8% |
| Прочность на сжатие | 155МПа |
| Твердость по шкале Мооса | 4,5ед. |

По сравнению с графитовыми материалами шунгитовые породы обладают существенно более высокими значениями модулей Юнга, сдвига и всестороннего сжатия, что предопределяет их большую прочность в условиях сложного нагружения т.е. шунгит выполняет роль упрочняющей добавки. Помимо улучшения прочностных характеристик использование шунгита в качестве углеродсодержащего компонента улучшает коррозионную стойкость материала, особенно в условиях воздействия соляной и серной кислоты.

Введение в шихту добавки высокодисперсного порошка алюминия, в роли которого была выбрана пудра марки АСД-1 с удельной поверхностью 177,2см2/г (эффективный размер частиц 91,5 мкм), преследует двойную цель: во-первых добавка Al снижает окисление углерода в поверхностных слоях материала при эксплуатации его в окислительной среде при температуре более 500оС, т.е. добавка Al играет роль антиоксиданта, и во-вторых, при обжиге вспененного отвержденного материала в режиме СВС алюминиевый порошок выполняет роль активного восстановителя.

Выбранные компоненты шихты загружаются в смеситель в указанных соотношениях и подвергаются перемешиванию в течении 15-20 мин.

Полученную смесь затворяют натриевым жидким стеклом (ЖС) и жидковязкую массу шликера разливают в специальные разборные формы, которые перфорированы по боковым поверхностям для выхода влаги в процессе вспучивания и отверждения. Форма имеет также ограничительную съемную перфорированную крышку для предотвращения выхода вспененной массы наружу при высоких значениях коэффициента вспучивания.

Газообразователь – порошок кристаллического кремния может быть внесен в реагирующую систему по двум вариантам. Для уменьшения времени вспенивания минеральной массы и её отверждения кремний вводят в ЖС до затворения шихты, если в этом нет необходимости Si вводят одновременно с шихтой, что приводит к затягиванию процесса вспучивания (см. табл1).

В предлагаемом варианте создания вспученного углеродсодержащего композиционного материала в качестве газообразователя использовался кристаллический кремний марки КР-00, который состоит из 98,5-99мас%Si, 0,3%Fe, 0,2%Al и0,25%Cа. Кремний подвергался измельчению в вибромельнице до дисперсности менее 100мкм. Поскольку реакция взаимодействия кремния со щелочной средой носит гетерогенный характер, то размер частиц Si, на поверхности которых и развивается реакция, играет очень большую роль в процессе газообразования и тепловыделения в реагирующей системе. Влияние размера частиц кремния на характеристики процесса вспучивания приводится в табл2. Введение тонкодисперсного порошка кристаллического кремния приводит к более сильному вспениванию шихтовой смеси, чем грубодисперсного, в связи с выделением большого объема водорода и водяного пара. При введении тонкодисперсного порошка кремния материал имеет, как правило, мелкопористую структуру, а при грубодисперсном – ноздреватую.

Помимо самого размера частиц кремния огромную роль в реакциях взаимодействия со щелочной средой играет механическая активация их поверхности, которое достигается в процессе измельчения. Наибольшую активность проявляют свежеприготовленные порошки кремния.

Многолетняя практика работы с порошками кремния позволяет сделать вывод, что долгое хранение порошков кремния без их герметизации на воздухе в естественных условиях воздействия кислорода и влажности окружающей среды приводит к образованию на поверхности частиц кремния тонкой пленки SiO2, и полной потере способности порошка к газообразованию.

Согласно литературным данным (см.Low J.T. Francis E.E.J.Phys.Chem.,.,60,№3.p353-358,1956) при 300оК  окисная пленка кремния толщиной 24оА образуется всего за 1 час.

После завершения процесса вспучивания за счет выделения водорода (реакции 1-2) и испарения несвязанной воды, находящейся в ЖСБ, и полного отверждения высокопористой массы производят разборку формы и полученное изделие помещают в термошкаф для контрольной сушки на 1-2 часа при температуре 120-150С. Потеря веса изделия в процессе сушки не превышает, как правило, 5%.

Теплоизоляционные материалы в зависимости от их предназначения (условий эксплуатации) производятся либо в виде готовых формованных изделий (кирпич, блок, плита, брус, скорлупа), либо используются для создания теплоизоляционной или тепловой защиты непосредственно на производственном объекте с применением опалубки.

Пример1

Изготавливали изделие в виде кирпича стандартных размеров 230х115х65мм. В качестве минерального наполнителя использовался кварцевый песок марки С-070-1 с содержанием 99,3 масс % SiO2 Для изготовления шихты отбирали фракцию 63 мкм, которую затем смешивали с алюминиевой пудрой марки АСД-1 и порошком шунгита, содержащего 30% по массе твердого углерода и с размером частиц 100-250 мкм в течении 20-30 мин в смесителе планетарного типа. Для затворения шихты использовались натриевое жидкое стекло, соответствующее ГОСТ 13078-81 с плотностью 1,45 г/см3, модулем 2,8 и составом 29,6 мас. % SiO2, 10,6 мас. %Na2O, остальное вода. В качестве газообразователя применялся порошок кристаллического кремния марки КР-00 с размером частиц 63 мкм. Перед совмещением кремния с ЖС его подвергали механической октивации в специальных мельницах.

Результаты испытаний изделий из вспененного углеродсодержащего композиционного материала представлены в табл3.

Полученные свойства испытанных рецептур составов теплоизоляционного материала показали, что ограничительным  содержанием компонентов является первая рецептура, так как в этом случае саморазогрев  и увеличение объема находятся на очень низком уровне (разогрев системы составляет всего 30-40С в течении 3-4 часов.

Состав седьмой рецептуры является также запредельным, поскольку при большом содержании кремния образуется не пористая, а ноздреватая, с большими (до 10мм) дырками и очень тонкими перегородками масса, обладающая низкими механическими характеристиками.

Включение в состав материала углеродсодержащий фазы с высокой тепло и электропроводностью в этих композициях не сказывается на эффективные характеристики материала, поскольку частицы этой фазы изолированы друг от друга и по причине высокой пористости (поры обладают высоким тепло и электросопротивлением) и в силу умеренного содержания (21-25%) углеродсодержащей фазы в материале, исключающего прямой контакт между частицами и образование сквозных проводящих мостиков.

Анализ теплофизических свойств заявленного материала показывает, что по уровню теплоизоляции, он не уступает волокнистым материалам, а по простоте технологии его  создания значительно их превосходит.

Пример2

Способность предлагаемого материала создавать высокопористую и быстро затвердевающую теплоизоляционную массу при комнатной температуре без предварительного подогрева привлекает к себе особое внимание специалистов по теплозащите различных тепловых установок, в том числе и в теплоэнергетике. Рецептуры составов, имеющих после отверждения плотность 250-600 кг/м3 , находят широкое применение при ремонте футеровых котлов типа ДЕ, НВТМ, ДКВР. На примере ремонта трубчатого теплового котла ДЕ-25, где для заливки в зазоры между трубами был использован вспененный  материал, близкий к рецептурам 4 и 5 в табл. 3, а заливку межтрубного расстояния производили материалом, сходным с рецептурой 2, была продемонстрирована эффективность предлагаемого материала (повышение КПД котла на 2 %, сокращение удельного расхода топлива).

Предложенный материал пригоден для теплозащиты многих тепловых агрегатов в металлургии (теплоизоляция желобов, ковшей, миксеров и др.) взамен легких шамотных материалов.

Для того, чтобы перевести теплоизоляционный вспененный углеродсодержащий композиционный материал в разряд легких огнеупоров, его подвергают обжигу в режиме СВС. Поставленная цель достигается ступенчатым нагревом до порога воспламенения реагирующей системы по определенной программе в специальных электропечах в среде аргона. Общее время нагрева до момента инициирования СВС находится в пределах 65-120 мин. При температуре инициирования 650-850 оС.

Процесс высокотемпературного синтеза в реагирующей системе протекает в реакционной зоне волны горения, которая распространяется от точки инициирования в образце по всему объёму. Температурный режим нагрева образца и СВС-процесса контролируется с помощью термопар, одна из которых (ХА-термопара) помещается вблизи образца, а другая (ВР-термопара) заделывается в массу образца на глубину 5 мм. Регистрация температуры, замеренной термопарами, осуществляется с помощью милливольтметра и самописца типа КСП-4. Момент инициирования СВС определяется по термограммам появлением на них пика температуры, высота которого соответствует максимально достигаемой температуре в волне горения. Измеренные таким образом температуры для предлагаемых рецептур находятся на уровне 1400-1600оС. Надо заметить, что присутствие в составе шунгита,  различных оксидов металлов (TiO2, Fe2O3  и др.) приводит к заметному (до 200оС) увеличению температуры горения по сравнению с системой SiO2-Al за счет более высокого уровня экзотермичности реакций восстановления металлов из оксидов, общая схема которых выглядит следующим образом:

R1+R2+Me(Al,Mg)=P1+P2+Q,

где R1=TiO2, Fe2O3, SiO2 и др.

R2=С,Si  и др.

P1=Al2O3, MgO

P2=карбиды, силициды восстановленных из окислов элементов

Q=тепловой эффект реакции.

Эту схему можно проиллюстрировать на примере предлагаемых рецептур, в которых в качестве восстановителей выступают Al и С, а в качестве окислителей – оксиды : SiO2, TiO2, Fe2O3 и др.

Получение SiC, Al2O3SiO2, Al4Si3  и других тугоплавких соединений в реакционной смеси SiO2+Al+C может происходить по схеме:

а) стадия восстановления

3SiO2+4Al=2Al2O3+3Si+620 кДж			(3)

б) стадия синтеза

3Si+3C=SiC+345 кДж					(4)

Суммарная схема реакций в волне СВС имеет вид:

3SiO2+4Al+3C=2Al2O3+3SiC+965 кДж		(5)

Параллельно с этими реакциями в волне СВС протекают реакции образования кианита (Al2O3·SiO2) и силицида алюминия с выделением тепла:

Al2O3+SiO2+3Si+4Al=Al2O3·SiO2+Al4Si3 		(6)

В свою очередь весь оставшийся после взаимодействия по реакциям (3) и (6) алюминий образует карбид:

4Al+3C=Al4C3                                    			(7)

Организованная при отверждении вспученная высокопористая структура образцов из предлагаемого углеродсодержащего материала, как показывают исследования, не изменяется в процессе обжига в режиме СВС. Однако, этот технологический прием позволяет создать в объеме пористого материала с фиксированной жесткой физической структурой новые химические (Al2O3, Al2O3·SiO2,SiC,Al4Si3,Al4C3) и другие тугоплавкие соединения, обладающие более высокими механистическими и огнеупорными свойствами.

Полученные результаты показали, что после обжига образцов из предлагаемого материала в печах по СВС-технологии по сравнению с необожженными образцами той же плотности и пористости предел прочности на сжатие материала увеличивается в 1,5-2 раза в зависимости от исходной плотности материала, а верхний температурный предел применения возрастает на 100-200оС. Характеристики материалов, подвергнутых обжигу по технологии СВС, с рецептурами 2-6 приведены в табл.4.

Формула изобретения.

- Вспененный углерод содержащий композиционный  материал, включающий в свой состав минеральный наполнитель, жидкое стекло и кремний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит углеродсодержащую породу – шунгит и антиоксидант – восстановитель, высокодисперстный порошок алюминия с массовым соотношением шунгит:алюминий =1,3-1,5.

- Материал по п.1, отличающийся тем, что он приобретает высокие теплоизоляционные свойства по технологии «холодного» вспучивания при комнатной температуре.

- Материал по п.1 и 2, отличающийся тем, что он приобретает свойства легкого огнеупора в результате его обжига в режиме СВС-процесса.

Таблица1

| Соотноше-ние тв/ж, мас.ч | 1:1 |  |  | 3:2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотноше-ние жс/Si,мас.ч | 2:1 |  |  | 6:1 |  |  |
|  |  отв мин | К всп | ,кг/м3 | отвю мин | Квсп | , кг/м3 |
| Si вводится в ЖС до затвердения шихты | 15 | 8,1 | 250 | 25 | 4,2 | 430 |
| Si вводится в ЖС одновременно с шихтой | 40 | 5,4 | 350 | 55 | 3,0 | 600 |
| отв – время отверждения вспученного материала в минутах |  |  |  |  |  |  |
| Квсп—коэффициент вспучивания – кратность увеличения объемомассы |  |  |  |  |  |  |

Таблица2

| Соотноше-ние тв/ж, мас.ч | 1:1 |  |  | 1,2:1 |  |  | 1,5:1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотноше-ние ЖС/Si,мас.ч |  |  |  | 3:1 |  |  |  |  |  |
| Размер частиц, мКм | 63 | 63-100 | 100-160 | 63 | 63-100 | 100-160 | 63 | 63-100 | 100-160 |
| Время отверждения, мин | 10 | 25 | 40 | 10 | 30 | 60 | 15 | 30 | 120 |
| Квсп | 9,6 | 7,5 | 3,5 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 4,5 | 2,0 |
| Пористость, % | 89 | 76 | 62 | 81 | 74 | 60 | 75 | 64 | 54 |
| Кажущаяся плотность, кг/м3 | 170 | 260 | 260 | 260 | 270 | 530 | 310 | 520 | 620 |

Таблица 3

| Компоненты | Состав, масс.ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #### Шихта |  |  |  |  |  |  |  |
| SiO2 | 400 | 470 | 450 | 250 | 300 | 225 | 300 |
| Шунгит | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 |
| Алюминий, АСД-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 75 | 80 |
| Связующее |  |  |  |  |  |  |  |
| Жидкое стекло (ЖС) | 400 | 480 | 470 | 420 | 400 | 400 | 500 |
| Кремний (Si) | 65 | 80 | 80 | 70 | 80 | 130 | 250 |
| Отношение |  |  |  |  |  |  |  |
| Шихта/связ в масс.г | 1,55 | 1,50 | 1,49 | 1,19 | 1,25 | 1,0 | 0,96 |
| Отношение ЖС/Si, в мас.ч | 6,15 | 6,0 | 5,85 | 6,0 | 5,0 | 3,08 | 2,0 |
| Свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность, кг/м3 | 650 | 600 | 520 | 430 | 350 | 250 | 180 |
| Коэффициент вспучивания | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 8,1 | 8,6 |
| Пористость,% | 51 | 60 | 63 | 71 | 75 | 81 | 92 |
| Предел прочности на сжатие, МПс | 16,2 | 13,0 | 9,6 | 6,4 | 5,1 | 3,8 | 0,6 |
| Коэффициент теплопроводности при 20оС, Вт/мК | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Термостойкость,оС |  | 130 | 1250 | 1100 | 950 | 800 |  |
| Температура применения, оС |  | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1050 |  |

Таблица4

| Свойства | #### Состав, №п/п |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плотность, кг/м3 | 610 | 530 | 430 | 350 | 250 |
| Предел прочности на сжатие, Мпа | 25,3 | 18,0 | 11,6 | 8,3 | 6,4 |
| Коэффициент теплопроводности при 20оС, Вт/мК | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Термостойко-сть, оС, не менее | 1350 | 1300 | 1200 | 1000 | 850 |
| Температура применения оС, не менее | 1600 | 1400 | 1350 | 1200 | 1000 |