# д-р техн. наук В.С. Владимиров (МГТУ им Н.Э. Баумана, # ЗАО НПКФ «МаВР»), С.Е. Мойзис (ЗАО НПКФ «МаВР»)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НЕФОРМОВАННЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ

Создание новых огнеупорных и теплозащитных материалов и покрытий, отличающихся высокими физико-химическими , механическими и эксплуатационными характеристиками, устойчивых против высоких тепловых нагрузок и агрессивных сред, является одной из важнейших проблем, особенно актуальной в теплоэнергетике, металлургии, химической и нефтехимической промышленности в связи с необходимостью повышения ресурса работы футеровок высокотемпературных тепловых агрегатов и элементов их конструкций.

ЗАО НПКФ «МаВР» в течение последних 6-ти лет разрабатывает и внедряет в различные отрасли народного хозяйства новые виды огнеупорных и теплозащитных материалов и покрытий, обладающих более высокими эксплуатационными  свойствами и характеристиками по сравнению с традиционными. Для создания таких материалов разработаны базовые специальные технологические процессы, основанные на использовании перспективных технологий самораспространяющегося высокотемпе-ратурного синтеза (СВС), холодного вспучивания и их совместного применения.

Технология СВС основана на принципах безгазового горения систем окислитель-горючее, протекающего в конденсированной фазе. Возможность такого безгазового горения обусловлена, прежде всего, высокими значениями тепловыделения при химическом взаимодействии и термостабильности продуктов горения. Именно эти факторы определяют образование таких физико-химических структур конечных продуктов, которые способны выдерживать высокие тепловые, механические и химические нагрузки без изменения основных характеристик в широком диапазоне воздействий. Большие скорости протекания СВС-процессов определяют их высокую продуктивность, недоступную для традиционных методов создания материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Способ холодного вспучивания неорганических композиций осуществляется при комнатной температуре без какого-либо подогрева и создания специальных условий. Сам эффект вспучивания, как правило, основан на реакциях химического взаимодействия двух или более компонентов смеси с выделением газообразных продуктов реакции. Эффективность способа зависит от правильного подбора компонентов.

На базе указанных и других современных технологий ЗАО НПКФ «МаВР» создало гамму новых неформованных огнеупорных и теплозащитных материалов и покрытий и в настоящее время осуществляет их поставку всем желающим Потребителям.

К настоящему времени налажено производство следующих видов неформованных материалов:

- сухие технологические смеси для получения тонких (0,5…2,5 мм) керамических СВС-покрытий с заданными эксплуатационными свойствами (более 15-ти видов (составов);

- СВС-мертели для «сварки» керамическим швом в монолит различных видов штучных огнеупорных изделий (более 5-ти видов);

- сухие технологические смеси для формирования на рабочих поверхностях штучных изделий и огнеупорных бетонов толстостенных (4…10 мм) керамических обмазок (более 10-ти видов);

- сухие технологические смеси для приготовления торкрет-масс и ремонтно-восстановительных растворов (более 5-ти видов);

- сухие технологические смеси для приготовления методом холодного вспучивания огнеупорных легких ( =500 ….1200 кг/м3) и особо легких (200… 500 кг/м3) ячеистых бетонов (более 15-ти видов);

- сухие смеси и жидкие компоненты для получения металло-фосфатных огнеупорных покрытий и обмазок (более 5-ти наименований);

- сухие технологические смеси  для приготовления клеевых составов  и мастик для склейки теплозащитных пористых жесткоформованных и волокнистых материалов;

- сухие технологические смеси для приготовления покрытий, обмазок, бетонов и антипригарных красок для алюминиевых производств.

Использование перечисленных неформованных материалов позволяет:

- формировать на рабочих поверхностях ряда широко используемых огнеупорных материалов: штучных огнеупоров (алюмосиликатного, глиноземистого , динасового, периклазошпинелидного  и др. классов), огнеупорных бетонов, а также муллитокремнеземистых и корундовых волокнистых материалов - защитно-упрочняющие покрытия и обмазки с заданными эксплуатационными свойствами;

- соединять в монолит за счет использования специально подобранных составов мертелей (СВС-кладочных растворов) штучные огнеупоры алюмосиликатного, глиноземистого, динасового и периклазошпинелидного классов, причем образовавшийся в области швов оксидно-керамический материал является существенно более прочным, эрозионно-  и коррозионностойким  по сравнению с остальной кладкой;

- производить экстренное и плановое проведение ремонтных и ремонтно-восстановительных работ футеровок  высокотемпературных тепловых агрегатов (металлургических агрегатов, нагревательных печей, котлов, химических реакторов, колонн, скруберов и др.)  за счет применения указанных выше торкрет-масс, ремонтно-восстановительных растворов, клеевых составов, бетонов, покрытий и обмазок;

- формировать на месте проведения футеровочных или ремонтных работ с помощью литьевой технологии (на базе использования технологических смесей для приготовления легких и особо легких огнеупорных ячеистых бетонов) все необходимые теплозащитные элементы конструкций высокотемпературных тепловых агрегатов.

Сухие технологические смеси широко используются и на опытном производственном участке «МаВР» при изготовлении достаточно большой номенклатуры готовой продукции: блоки, кирпичи, плиты, плитки, скорлупы и т.д.

Разработанные неформованные огнеупорные материалы успешно апробированы и доказали свою  высокую  эффективность  в реальных условиях эксплуатации более чем на 60-ти предприятиях, заводах и комбинатах различных отраслей промышленности; а ряд из них (СВС-мертели, сухие смеси для получения покрытий, обмазок и ремонтно-восстановительных составов) уже в настоящее время достаточно широко используются при эксплуатации высокотемпературных тепловых агрегатов и проведении  футеровочных работ на предприятиях черной и цветной металлургии, машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, теплоэнергетики, строительной индустрии, коммунального хозяйства и др.

На указанных предприятиях неформованные огнеупорные и теплозащитные материалы фирмы «МаВР» были эффективно использованы при проведении ремонтных и ремонтно-восстановительных работ футеровок следующих видов высокотемпературных тепловых агрегатов или элементов их конструкций:

- металлургические печи (мартеновские, электродуговые сталеплавильные, индукционные для выплавки чугуна и цветных металлов, отражательные для выплавки цветных металлов, вагранки и печи-ковши выплавки стали);

- ковши (сталеразливочные, промежуточные ковши для разливки стали, ковши для разливки чугуна, малые заливочные ковши для конвейерной заливки чугуна в формы,  вакуумные и заливочные ковши для расплавленного алюминия и его сплавов и др.);

- паровые и водогрейные котлы, рекуператоры, горелочные блоки, защитные экраны, газоходы и дымовые трубы;

- химические реакторы, высокотемпературные колонны, печи пиролиза, ванны и скруберы;

- нагревательные печи кузнечно-прессовых, инструментальных и прокатных производств;

- обжиговые и нагревательные печи производств строительной индустрии;

- кремационные  установки и печи сжигания различных видов отходов.

ЗАО НПКФ «МаВР» и дальше продолжает работы по созданию и испытаниям  новых видов неформованных огнеупорных и теплозащитных материалов и покрытий нового поколения . За последние 1,5 года в результате выполненных исследований были получены следующие новые виды огнеупорных и теплозащитных материалов:

- коррозионностойкие керамические СВС-покрытия  и мертели для динасовых и периклазо-шпинелидных огнеупорных изделий;

- высокотемпературные эрозионно- и коррозионностойкие керамические толстостенные СВС-обмазки для глиноземистых, периклазовых и  периклазо-шпинелидных огнеупорных изделий и бетонов;

- защитно-упрочняющие высокотемпературные коррозионностойкие покрытия и обмазки на металлофосфатных связующих для алюмосиликатных и динасовых огнеупорных изделий, в том числе для  легких и особо легких огнеупоров;

- жаростойкие эрозионно – и коррозионностойкие керамические облегченные СВС-бетоны алюмосиликатного и магнезиально-шпинелидного типов;

- защитно-упрочняющие керамические СВС-покрытия, а также высокотемпературные коррозионностойкие покрытия и обмазки  на фосфатных связующих для различных видов волокнистых и жесткоформованных теплоизоляционных материалов;

- огнеупорно-теплоизоляционные легкие и особо легкие вспученные (ячеистые ) бетоны переменной плотности с керамическими защитно-упрочняющими покрытиями и обмазками на  рабочей поверхности сформированных изделий.

В настоящее время ведутся работы как по расширению номенклатуры выпускаемых материалов, так и созданию новых более эффективных видов огнеупорных композиционных бетонов, обмазок, покрытий и торкрет-масс.