# д-р техн. наук В.С. Владимиров (МГТУ им Н.Э. Баумана), # д-р. физ-мат наук И.А. Карпухин (ЗАО НПКФ «МаВР») С.Е. Мойзис (ЗАО НПКФ «МаВР»)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НЕФОРМОВАННЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ

Представлены результаты последних исследований ЗАО НПКФ «МаВР» в области создания новых неформованных огнеупорных и теплозащитных материалов и покрытий нового поколения. Эти исследования базировались на использовании предложенных нами (и ранее опубликованными в журнале «Новые огнеупоры») самых современных технологий: самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), «холодного» вспучивания и их совместного применения, а также известных технологий получения покрытий и обмазок на основе тугоплавких соединений с применением металлофосфатных связующих.

В результате выполненных исследований были получены и экпериментально отработаны следующие новые виды огнеупорных и теплозащитных материалов:

- коррозионностойкие керамические СВС-покрытия  и мертели для динасовых и периклазо-шпинелидных огнеупорных изделий;

- высокотемпературные эрозионно- и коррозионностойкие керамические СВС-обмазки для глиноземистых, периклазовых и  периклазо-шпинелидных огнеупорных изделий и бетонов;

- защитно-упрочняющие высокотемпературные коррозионностойкие покрытия и обмазки на металлофосфатных связующих для алюмосиликатных и динасовых огнеупорных изделий, в том числе для легких и особо легких огнеупоров;

- жаростойкие эрозионно – и коррозионностойкие керамические облегченные СВС-бетоны алюмосиликатного и магнезиально-шпинелидного типов;

- защитно-упрочняющие керамические СВС-покрытия, а также высокотемпературные коррозионностойкие покрытия и обмазки  на фосфатных связующих для различных видов волокнистых и жесткоформованных теплоизоляционных материалов;

- огнеупорно-теплоизоляционные легкие и особо легкие вспученные (ячеистые ) бетоны переменной плотности с керамическими защитно-упрочняющими покрытиями и обмазками на  рабочей поверхности сформированных изделий.

Большой практический интерес для металлургических производств могут представить разработанные нами в последнее время высокотемпературные коррозионностойкие СВС-покрытия и обмазки, а также мертели для футеровок металлургических агрегатов и их элементов конструкций, которые изготовливаются из периклазовых и и периклазо-шпинелидных огнеупоров: различные виды металлургических ковшей, крышки плавильных печей и печей-ковшей, шлаковые пояса и «бойные» стенки ковшей и т.п. В настоящее время ведутся работы по созданию покрытий, обмазок, мертелей и торкрет-масс (в том числе и для горячего торкретирования) аналогичного назначения применительно к другим видам магнезиальных огнеупоров (периклазо-шпинелидным, периклазо-углеродистым и др.).

Серьезного внимания, по нашему мнению , заслуживают появившиеся в последнее время керамические защитные СВС-покрытия и обмазки для огнеупорных бетонов, в том числе, для готовых изделий, изготовленных из тиксотропных (низкоцементных бетонов) . Разработанные защитные покрытия и обмазки могут в ряде случаев обеспечить эффективную защиту рабочих слоев указанных видов бетонов от химического (кислотного или щелочного) воздействия агрессивных газовых потоков или других видов химически активных сред (расплавленных солей, шлаков и т.п.). Отработка необходимых материалов и технологий нанесения и получения защитных покрытий и обмазок, а также исследования адгезионной стойкости этих материалов были проведены на алюмосиликатных жаростойких бетонах марок BRAB30И15 и BRAB40И15 фирмы “АЛИНЕКА”  (Украина), а также тиксотропных шамотных и муллито-коррундовых  бетонов Боровичского комбината огнеупоров. В частности, проведенные на Украине испытания изделий (люки топочного пространства лузговых котлов), изготовленных из жаростойкого бетона марки BRAB30И15,  в реальных условиях эксплуатации (высокотемпературной щелочной газовой среде с массовым содержанием К2О и Na2O более 40 % ) показали, что за счет применения наших СВС-покрытий можно увеличить ресурс работы футеровки люка более чем в 4 раза.

На базе использования различных металлофосфатных связующих (алюмоборфосфата, алюмомагнийфосфата, алюмохромфосфата и др.),  выпускаемых ЗАО “ФК”, разработана гамма покрытий и обмазок на различные виды огнеупорных (шамотные изделия марок ША, ШБ, ШЛ-0,9 и ШЛ-0,4 и динасовые изделия марок ДМ, ДН, ДВ и ДЛ-1,2), а также теплозащитных жесткоформованных и волокнистых материалов (огнеупорные вспученные бетоны типа ОВБ и ЖСБ - фирмы “МаВР”; волокнистые материалы: плиты марок МКРП-340, МКРПГ-400, ШПГТ-450 – Северского комбината (Украина); плиты марок БТП и КТП - ООО “НПФ “ИЗОМАТ” и др). В частности, разработан ряд композиций для покрытий и обмазок, способных образовывать при комнатной температуре или при небольшом нагреве (до температур 200…300 С) высокопрочные керамические материалы с температурой применения до 1100…1250 С. При этом  наиболее перспективны композиции с использованием отходов нефтепереработки (алюмохромовые катализаторы), а также оксидов титана и циркония.

Определенный практический интерес для футеровок ряда высокотемпературных тепловых агрегатов могут представить разработанные нами керамические уплотненные (ρ=1700…2000 кг/м3) эрозионно- и коррозионностойкие СВС-бетоны различных классов: алюмосиликатные, высокоглиноземистые, магнезиальные и магнезиально-шпинелидные. Использование таких бетонов, которые можно формировать  в процессе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с заданными эксплуатационными свойствами, может позволить в ряде случаев существенно увеличить ресурс работы футеровок высокотемпературных тепловых агрегатов, работающих  в экстремальных условиях.

Существенный  интерес для практического использования могут также представить разработанные недавно два новых вида огнеупорно-тепло- изоляционного материала марок ЖСБ-П и ЖСБП-П из класса жаростойких легких ячеистых СВС-бетонов — с защитно-упрочняющими керамическими наружными   покрытиями и рабочей температурой применения до 1300—1400 °С. Для улучшения эксплуатационных характеристик изделий из этих материалов проведено армирование материала высокотемпературными волокнами, а также создание на рабочей поверхности изделия бронировки (защитно-упрочняющего покрытия или обмазки  с заданными свойствами) из высокотемпературных керамических СВС-материалов толщиной 1—6 мм. Использование таких защитно-упрочняющих покрытий и обмазок  позволяет расширить температурный диапазон применения материала, существенно снизить пористость (до 15—20 %) рабочей поверхности и придать рабочему слою изделия необходимые физико-химические,   механические   и   эксплуатационные свойства. Легкий бетон ЖСБП-П интересен тем, что обладает переменной плотностью по толщине изделия с плавным переходом от значительной плотности (800—1000 кг/м3) внутреннего (рабочего) слоя небольшой толщины (15—25 % от общей толщины) до малой плотности (250—350 кг/м3) наружного теплоизоляционного слоя изделия. За счет создания оптимального распределения плотности материала по толщине образца можно обеспечить существенное увеличение температурного диапазона применения материала при относительно небольшой средней плотности изделия, низкой его теплопроводности и приемлемой прочности материала образца.

Наряду с разработкой, испытаниями и внедрением указанных выше новых видов огнеупорных и теплозащитных материалов ЗАО НПКФ «МаВР» ведет работы по организации производства и налаживанию серийного выпуска разработанных ранее материалов и покрытий. К настоящему времени налажены производство и поставка всем желающим Потребителям в необходимых количествах 8-ми типов (включающих более 50-ти составов) неформованных материалов, которые поставляются  в виде сухих технологических смесей: смеси для получения оксидно-керамических СВС-покрытий с заданными эксплуатационными свойствами для алюмосиликатных и глиноземистых огнеупоров ; СВС-мертели для «сварки» керамическим швом в монолит алюмосиликатных штучных огнеупорных изделий ; смеси для формирования на рабочих поверхностях алюмосиликатных изделий керамических обмазок;  сухие смеси для приготовления торкрет-масс и ремонто-восстановительных растворов; технологические смеси для приготовления методом «холодного» вспучивания огнеупорных легких (ρ=500…1200 кг/м3) и особо легких (200…500 кг/м3) ячеистых бетонов; сухие смеси и жидкие компоненты для получения металло-фосфатных огнеупорных покрытий; смеси для приготовления клеевых составов и мастик для склейки теплозащитных пористых жесткоформованных и волокнистых материалов; смеси для приготовления покрытий, обмазок, бетонов и антипригарных красок для алюминиевых производств.

В настоящее время ведутся работы по расширению номенклатуры выпускаемых материалов, а также созданию новых видов огнеупорных композиционных бетонов, обмазок, покрытий и торкрет-масс.